# Ausschreibung

## Terraflow®

| **Nummer** | **Leistungsbeschreibung** | **Menge [m³]** | **EP [€/m³]** | **Summe [€]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art des Bauteils:    Beton: TerraFlow®-Flüssigboden  Zeitweise Fließfähiges Selbstverdichtendes Verfüllmaterial (ZFSV) zur Verfüllung von Gräben. Die Wiederaushubfähigkeit des Flüssigbodens ist zu gewährleisten.  Die Hinweise des Anwenderleitfades des Herstellers sowie die FGSV Hinweise ZFSV sind zu beachten.  Zertifizierung und Fremdüberwachungsnachweis durch den BÜV ist vorzulegen.  Terraflow HB  Verdichtungsmaßklasse C1 1  TerraFlow FB  Ziehfließmaß  Ausbreittisch 560-620 mm 1  Einaxiale Druckfestigkeit nach DIN 18136  (28d) ≤ 0,3 N/mm³  fz-Wert ≤ 0,150 N/mm²  **[***TerraFlow FB m bzw. TerraFlow*  *HB m > 0,3 bis 0,8 N/mm²*  *fz-Wert > 0,150 bis ≤ 0,200 N/mm²*  *oder*  *TerraFlow FB s bzw. TerraFlow HB s*  *> 0,8 N/mm²* **]**  Lastverformungsmodul nachDIN18134:  EV2 ≥ 45 MN/m²  Wasserdurchlässigkeit nach DIN 18130:  k= 10-6 -10-8 m/s    1)Anderes Verdichtungs- bzw. Fließmaß auf Anfrage  Bezug: [www.heidelbergmaterials.de](http://www.heidelbergmaterials.de) |  |  |  |

Dieser Ausschreibungstext ist lediglich als Beispieltext ohne Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu verstehen. Er wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, befreit den Anwender jedoch nicht von einer  
eigenen Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Jegliche Gewährleistung und Haftung für die Ausschreibungstexte, ist ausgeschlossen.